[별첨 1 ] 활용대상 개발기술

시제품제작지원을 위한

활용 대상 개발기술 목록 (5개 기술)

개발기술 1)

열처리 가능한 대면적 차체용 부품 주조기술

주요 기술 spec. : 주조면적: 1,000x1,000(mm)↑, 내부 기포량 : 3cc /100Al 이하,

UTS 300MPa↑, El 4%↑

기술소개

기존 대면적 주조품의 내부결함 발생에 따른 열처리 불가(blister발생)

진공 주조공정확립과 최적주조방안기술로 내부결함 극소화 가능

열처리를 통해 기계적특성을 향상시킨 대면적 차체 부품 주조성형기술

주요 지원내용

주조품 주조방안 설계, 금형해석, 주조공정조건확립, 주조품시험평가 (비파괴 CT, 가스량 측정)

개발기술 2)

전신재 알루미늄 합금 고정밀 압출기술

주요 기술spec. : 압출 전·후방 등온·등속 구현, 치수정밀도 99%↑, 생산성 10%↑

기술소개

압출 시 불균일한 온도 분포에 따른 압출재의 미세구조 변화와 더불어 다이의 열 확장 및 표면 압력에 기인한 다이의 편차 발생 문제

빌렛-컨테이너-출구 등온·등속 구현한 알루미늄 합금의 정밀압출기술

주요 지원내용

압출공정 파라미터 최적화, 결함발생 원인 분석, 시효 및 강소성가공 유래 고강도화 기술, 내구성 및 제품 수명 분석 및 향상 기술

개발기술 3)

고인성 고기능 Al제 용접 및 접합 기술

주요 기술spec. : 용접부 인장강도 280MPa(5xxx계 기준), 용접부 결함 : 1%이하

기술소개

용접 시뮬레이션을 통한 최적공법 및 공정변수 최적화 기술

자동차 적용 Al제 용접부 결함 및 균열기공 발생 억제 기술

이종소재(알루미늄+스틸, 전신재+압출재 등) 용접 및 기계적 접합 기술

용접 품질 모니터링을 통한 품질 안정화 향상 기술

주요 지원내용

용접 야금 및 설계해석, 기계적 접합 방안, 최적 용접공정조건 확립(최적공법, 모니터링), 용접부 시험평가(비파괴 CT, 인장/압축기)

개발기술 4)

고강도/고인성 알루미늄 합금 개발 기술

주요 기술spec. : 인장강도(UTS) 260MPa↑, 연신율(El) 25%↑. 평균소성비([eqn: {bar{r}}]) 0.5↑

기술소개

고용강화/석출강화 응용 고강도 합금설계 기술

Al 합금원소에 따른 주조/가공/열처리 최적 공정 설계 기술

합금설계 및 미세조직제어를 통한 요구물성 확보 기술

주요 지원내용

열역학 해석 기반의 합금설계, 합금계에 따른 주조/가공/열처리 최적 공정조건 설계, 석출물 형성 예측 및 분석, 소재시험평가(인장특성, 파괴특성, 미세조직분석 등)

개발기술 5)

고강도 Al합금 분산용 나노입자 전처리 기술

주요 기술spec. : liquid Al contact angle : 90 ° 이하

기술소개

기존 나노입자의 Al과의 큰 계면에너지차에 의해 Al 용탕내 분산된  나노입자의 분산이 제한됨(응집 발생)

나노입자 개량화를 통한 나노입자 contact angle 개선으로 나노입자 분산성 향상기술

나노입자의 분산에 따른 Al합금의 기계적 물성 증진 극대화를 위한  나노입자 농도 및 표면에너지의 최적화 계산

(나노입자 표면에너지 계산은 나노입자의 전처리공정 기술에 적용되며 최적    나노입자 농도계산은 전위메커니즘에 기반한 Al합금 물성개선용)

주요 지원내용

Al 합금 분산용 나노입자 설계, 나노입자 분산조건확립

Al 합금 분산용 나노입자 표면에너지 계산, 나노입자 분산량 최적화 계산 지원